2-3切削油及切削速度

切削油劑有潤滑、冷卻及抗融著的三種作用，此稱為切削油的三要素。攻牙的情形進行著非常複雜的切

削作用，所以必須給予充分切削油以利其作業。

至於切削速度，受到絲攻材質、種類、吃入的牙數、下孔形狀、切削材料及切削油等使用條件所左右，

故其選用更有充分注意的必要。

表10所示是標準切削速度與合適切削油劑。

| 螺紋工具切削速度表 SKH螺絲攻標準切削速度切削油劑 |
| --- |
| 被 削 材 | 切 削 速 度 (m / min) | 切 削 油 劑 |
|  | HT | SFT | POT | 超硬絲攻 | 無薄絲攻 |  |
| 低炭素鋼 中炭素鋼 高炭素鋼 合金鋼 調質鋼 不銹鋼 析出硬化型不銹鋼 工具鋼 鑄鋼 | CO.2％以下 CO.25～0.40％ CO.45以上 SCM HRC25～45 SUS 17-4PH.17-7PH SKD SC | 8～13 7～12 6～ 9 7～12 3～ 5 4～ 7 3～ 5 6～ 9 6～11 | 8～13 7～12 6～ 9 7～12 3～ 5 5～ 8 3～ 5 6～ 9 6～11 | 15～25 10～15 8～13 10～15 4～ 6 8～13 4～ 6 7～10 10～15 | ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— | 8～13 7～10 5～ 8 5～ 8 ——— 5～10 ——— ——— ——— | 硫鹽化系不水溶性 切削油 攻牙油膏 植物性油 |
| 鑄鐵 | FC FCD | 10～15 7～12 | ——— 7～12 | ——— 10～20 | 10～20 10～20 | —— —— | 乳化劑型 水溶性切削油 不水溶性切削油 |
| 銅 黃銅‧黃銅鑄物 青銅‧青銅鑄物 鋁壓延材 鋁合金鑄物 鎂合金鑄物 | Cu Bs‧BsC PB‧PBC AL AC‧ADC MC | 6～9 10～15 6～11 10～20 10～15 7～12 | 6～11 10～20 6～11 10～20 10～15 7～12 | 7～12 15～25 10～20 15～20 15～20 10～15 | 10～20 15～25 10～20 ——— 10～20 10～20 | 7～12 7～12 7～12 10～20 10～15 ——— | 不水溶性切削油 （不活性型） 乳化劑型 水溶性切削油 礦油 植物性油 |
| 熱硬化性塑膠 | 電 —  | 10～20 | ——— | ——— | 15～25 | ——— | 水溶性切削油 噴霧給油式 空氣冷卻 乾式切削 |
| 熱可塑性塑膠 | 鹽化— 耐龍（尼龍）  | 10～20 | 10～15 | 10～20 | 10～20 | ——— |  |

PS：1.TIN(鈦處理)切削速度則依上表×1.3倍

2.攻牙深度在外徑2倍以上時則依上表切削速度降20％-30％

※切削速度計算式

工具之回轉數(N)          工具之進刀速度(F)                D:加工徑 m/m

d:工具徑 m/m

Z:刀數

N=      (rpm)           F=             (mm/min)          f:進刀量/刃 m/m

V:切削速度m/min

N:回轉數 rpm

# Text boxes

(註)

f‧Z‧N(D±d)

D

1,000V

πd

註：母螺紋之場合(－)

公螺紋之場合(＋)