5.  不同用途螺絲攻

攻牙可說是切削作業中最難的作業。為使此困難的加工能極其合理的施行，期望有按多種用途區別的絲

攻開發成標準化，供廣泛利用。

ＯＳＧ按用途區分的絲攻是在各種用途上分別經過徹底研究的高性能絲攻，雖已按被削材料、形狀、精

度分別分類過，此次此等絲攻系列化了，使其選用更形容易。

迄此使用階層拓寬的同時其需要已看出有多樣化的傾向，但將此等當特殊品的樣子承製著。若當作承製

生產，則為決定(需要交貨日期(價格表昂貴(承製的最低數量等等而對廠商、出售商、及使用者帶來不

良因素多的困擾。ＯＳＧ迅速站在使用者的立場，對迄此當作特殊承製的內容予以分析，完成了劃時代的

絲攻按用途分類的系列化。

請以此重新評估你的作業，從速加以檢討，必有助於你的企業。

# Text boxes

5-1 OSG 不同用途絲攻選用標準     ●最適用螺絲攻  ○適用螺絲攻

|  |  | 手 絞 絲 攻 | 先端絲攻 | 蝸旋絲攻 | 無槽絲攻 | 超硬絲攻 | 管用推拔絲攻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 非圓絲攻 |  |  |
|  |  | 一般用 | 加大尺寸 | 鑄鐵用 | 壓鑄件用 | 鋁件用 | 高硬鋼用 | 樹脂件用 | 絲襯套用 | 一般用 | 深孔用 | 不銹鋼 | 一般用 | 不銹鋼 | 高碳鋼用 | 深孔用 | 鋼料用 | 非鐵金屬用 |  | 一般用 | 鑄鐵用 | 軟鋼用 |
| 絲 攻 名 稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | FC | DC | AL | SH | PLA | HL |  | DH | SUS |  | SUS | HC | DH | HRT | B-HRT |  |  | FC | STL |
| 絲 攻 記 號 | HT | OST | │ | │ | │ | │ | │ | │ | POT | │ | │ | SFT | │ | │ | │ |  |  | OTT | TPT | │ | │ |
|  |  |  |  |  |  |  | HT | HT | HT | HT | HT | HT |  | POT | POT |  | SFT | SFT | SFT | NRT | B-NRT |  |  | TPT | TPT |
| 吃入部長度(牙數) | 1.5 | 5 | 9 | 1.5 | 5 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 表 面 處 理 |  |  |  |  |  | 氮化 | 氮化 |  |  |  |  | 氮化 |  |  |  | 氧化 | 氧化 |  | 氧化 |  |  | 氧化 | 氮化 |  |  | 氮化 | 氧化 |
| 絲攻標稱直徑 被削材質 | 透 孔 | <1.5D |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | >1.5D |  | ○ |  | ○ |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ○ | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 不 透 孔 | <1.5D | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |
|  |  | >1.5D | ○ |  | ○ |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | ● | ○ |  |  |  |  | ○ | ● | ○ | ● | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |
| 低 碳 鋼 | C 0.2%以下 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  | ○ |  | ● |
| 中 碳 鋼 | C0.25~0.04% | ○ | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ● |  | ○ |
| 構造用合金鋼 | SCM | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ● |  | ○ |
| 調質高抗拉鋼 | 95kg/mm以上 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
| 不 銹 鋼 | SUS SUH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ● |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  | ○ |
| 麻 時 效 鋼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
| 工 具 鋼 | SKD |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
| 鑄 鋼 | SC | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ |
| 鑄 鐵 | FC | ○ | ○ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ● |  |
| 強 韌 鑄 鐵 | FCD | ○ | ○ | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ● |  |
| 銅 | Cu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  | ● | ○ | ● |  | ○ | ○ | ● |  | ○ |  |  |
| 黃 銅 | Bs | ○ | ● | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ● | ○ | ○ | ● |  |
| 黃 銅 鑄 件 | BsC | ○ | ● | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ● | ○ | ○ | ● |  |
| 青 銅 | BC | ○ | ● | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |
| 鋁軋壓材料 | AL | ○ |  |  |  | ○ | ● |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ● |  |  | ● |  | ○ |  |  |
| 鋁合件鑄件 | AC | ○ | ○ |  |  | ● |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ● | ● | ○ |  |  |
| 鋅 合 金 | Zn | ○ | ● |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ● | ● | ○ | ○ |  |
| 熱硬化性塑膠件 | 電木、酚環氧 |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ○ |  |
|  | 樹脂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熱塑性塑膠件 | 苯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |
|  | 丙烯酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註1

本表所列是絲攻一般性的

選用標準，因使用條件的

不同而有所變動。

2

未透孔下孔內底有寛裕時

可使用吃入部長的螺絲攻

或先端螺絲攻。

3

加大尺寸絲攻，其標準精

度的絲攻是被削內螺紋時

或電鍍前用等必要製加大

內螺紋的情形時適用。

4

由於切削條件關係，有被削材料易融著於絲攻上時宜使用氧化處理過的絲攻

5

有關本表以外特殊規格的螺絲攻請洽詢本公司會員店