3.滾造法之種類與比較

螺絲滾造機及滾造裝置有好幾種，依其製品之性質及生產量而決定其方式，方式如圖－４所示分為大三方法

各種滾造法之比較

比較優點如表－１

表-1

依滾造方式再詳細分類如表2

表-2 種類與使用滾輪（Dies）

# Text boxes

| 種 類 | 圖 示 | 周速 素材移動速度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牙 板 |  | V1=0 υ=V2/2 | 使用一對之牙板，一塊為固定(V1=O)另一塊 |
|  |  |  | 為以周速V2移動，素材以V2/2移動。2塊牙 |
|  |  |  | 板間隔是一定的。 |  |  |
| 行星式 牙 輪 |  |  | 使用行星式滾牙機，RSD固定(V1=O)RCD是 |
|  |  |  | 迴轉同一方向(周速V2)2塊牙板間隔是一定的 |
| 一 般 牙 輪 |  | V1=V2 υ=0 | 使用油壓或凸輪式滾牙機。2塊牙輪的周速同 |
|  |  |  | 一，素材只回轉不移動。2塊牙輪間隔有變化 |
|  |  | V1<V2 υ=V2-V1/2 | 以滾通式牙輪機裝一組牙輪，2塊牙輪周速不 |
|  |  |  | 同，素材的進度是兩塊周速差之二分之一。兩 |
|  |  |  | 塊牙輪之間隔是固定的。 |  |

| 方 式 | 樣板數 | 精度 | 生產速度 | 最大徑 | 工具費 | 素材軸方向 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (個／分) |  |  |  |  |
| 牙輪式 | ２個 | 上 | 20 | 150 | 高 | 水平 | 高精度製品 |
|  |  |  |  |  |  |  | 形狀不規則的零件 |
| 行星式 | 圓型１個 弓型１個 | 中 | 1,500 | 25 | 高 | 傾斜 | 一般量產用 |
| 牙板式 | ２個 | 中 | 600 | 25 | 低 | 垂直．或傾斜 | 一般量產用 |