9.  牙板(Thread Rolling Flat Dies)

牙板的型狀很多，敝公司將通用的型狀為標準品，而準備半成品以利應付顧客的方便

標準型狀表

|  | B | 20 | 25 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 48 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lm | Ls H | 20 | 25 | 25 | 38 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 80 | 105 | 155 |  |  |  | 80 | 51 |  | 38 | 53 | 55 | 80 | 105 | 155 |  |  | 55 |  |  | 85 |  | 85 | 55 | 85 |  |
| 63 | 51 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 60 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 75 |  |  | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 90 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 90 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 100 |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 103 |  |  | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 110 |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 127 |  |  | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 150 |  |  | ● | ● |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |
| 200 | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| 230 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 260 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 265 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |

滾造螺紋不良原因(２個牙輪同速滾牙機)

| 不 良 事 項 | 不 良 原 因 |
| --- | --- |
| 有效徑，外徑均過大 | 素材徑過大 |
| 有效徑過大，外徑過小 | 吃入量不足 滾造壓力過低 滾造時間過短 牙輪之螺紋過低 |
| 有效徑過大，外徑良 | 素材徑較大 牙輪之螺紋過高 |
| 有效徑良，外徑過大 | 素材徑大 牙輪之螺紋過高 |
| 有效徑良，外徑過小 | 素材徑大 牙輪之螺紋過低 |
| 有效徑過小，外徑過大 | 牙輪之螺紋過高（2個牙輪間隙過小） |
|  | 牙輪螺紋過高 |
| 有效徑過小，外徑良 | 素材徑小 |
|  | 牙輪螺紋過高 |
| 有效徑過小，外徑過小 | 素材徑小 |
| 有效徑平行，外徑推拔 | 素材徑呈推拔（錐形） |
| 有效徑，外徑均推拔 | 素材徑呈推拔 |
|  | 牙輪之平行對準不良 |
|  | 螺距對準不良 |
|  | 吃入量調整不良 |
|  | 滾製壓力過高 |
|  | 牙輪旋轉數不適當 |
| 素材破裂及剝皮 | 素材光製面不良 |
|  | 素材有裂痕 |
|  | 素材之推拔 |
|  | 牙輪螺紋面之磨損及瑕疵 |
|  | 牙輪之螺紋有彎曲 |
| 螺紋較瘦 | 牙輪之螺紋不良 |
|  | 螺距對準不良 |
| 螺距伸長 | 牙輪的螺紋螺距伸長 |
| 螺距縮短 | 牙輪的螺紋螺距縮短 |
|  | 硬的材料通常在滾造後有螺距會多少縮短之傾向 |
| 螺紋形狀為兩端良好，中間不完全，或是相反 | 素材徑整個長度不均勻 |
|  | 牙輪外徑整個長度不均勻 |
| 前端部之螺紋不完全 | 前端部之倒角不良 |
| 螺紋紋頂不完全 | 素材徑小 |
|  | 牙輪之螺紋過高 |
|  | 素材支持刃之面粗糙 |
| 螺紋紋頂留下疪痕 | 素材支持刃之面柔軟 |
|  | 工件不適當 |
| 螺距之彎曲 | 螺距對準不良 |
|  | 牙輪之螺紋有彎曲 |
|  | 素材徑真圓度不良 |
| 真圓度不良 | 滾製壓力過高 |
|  | 螺模之移動速度太快 |

# Text boxes

■本公司的製作可能範圍

長  度-MAX. 950mm

厚  度-MAX. 120mm

高  度-MAX. 400mm

螺  距-MIN. 0.4mm

64山 / 吋

牙板搓牙異狀原因

| 狀 況 | 原 因 |
| --- | --- |
| 肉 刺 | 牙板設定位置不良 吃入時刻及角度不良 |
| 醉 步 | 牙板設定位置不良 吃入時刻及角度不良 吃入時滑動 導程角不適 素材徑過大或過小 |
| 橢 圓 | 素材橢圓 滾造末期之壓力過大 牙板長度不足 |
| 螺紋峯傷痕 | 牙板槽底有切屑附著 材料傷痕 素材傷痕 |

搓牙機標準車種型狀表

| 車 種 | 尺 寸 |
| --- | --- |
| 00號車 | 55× 45×15×H高 |
| 0號車 | 63× 51×20×H高 |
| 1/8號車 | 70× 60×20×H高 |
| 3/16號車 | 90× 75×25×H高 |
| 6R | 105× 90×25×H高 |
| 1/4車 | 115×103×25×H高 |
| 8R | 127×108×25×H高 |
| 5/16車 | 140×127×25×H高 |
| 3/8車 | 165×150×25×H高 |
| 1/2車 | 215×190×35×H高 |
| 3/4車 | 265×230×27×H高 |
| 7/8車 | 310×280×48×H高 |
| 1車 | 420×380×50×H高 |
| 11/4車 | 450×400×50×H高 |